V … GE  TT

Selbstragender Rollladenkasten aus BEROpor-Leichtbeton für ein Wärmedämm-Verbundsystem,, raumseitig geschlossen, Montageöffnung unten/außen bis 9 cm, mit optimierter Innendämmung und thermischer Trennung aus BERO-Porozell 031, sichere Fensterbefestigung an der inneren Leichtbetonschürze mit geprüfter Lastabtragung, gedämmte Kopfteile mit Stehbolzen zur Aufnahme der Lagerhalter,  Schallschutzklasse 5, Brandschutzklasse B 1, den Anforderungen nach EnEV 2016 sowie der DIN 4108 Beiblatt.2:2006-03 entsprechend

Rollladenkastenbreiten: 28,0 cm, 30,0 cm, 32,0 cm, 34,5 cm, 36,5 cm

Rollladenkastenhöhe: 30,0 cm

Standardauflager: ca. 13,0 cm bei Gurt oder Kurbelantrieb auf der Antriebseite; ca. 8,0 cm bei Elektroantrieb auf der Motorseite

Hinweis zu den Typenbezeichnungen:

Die dreistellige Ziffernfolge in der Typenbezeichnung gibt jeweils die Breite des Rollladenkastens an. Zum Beispiel V 365 GE TT steht als Bezeichnung für einen 36,5 cm breiten Rollladenkasten.  Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Position	V	GE TT								€/lfdm, netto

Zusatzleistungen (optional)

Position	3cm verlängerte Außenschürze 					€/lfdm, netto

Position	Lager und Welle (vormontiert), Durchführung gebohrt		€/lfdm, netto

Position	DiHa Gurtführung oder EVS-Elektroverteilerdose (lose)		€/Stk, netto

Position	BERO GWS Beton-Gutwicklerstein T 150/175/200		€/Stk. netto

Position	Abweichende Kastenhöhe						€/lfdm, netto

Position	Lüftungsschlitz zur Aufnahme eines Zuluftelementes

< 290 mm Schlitzlänge						€/Stk, netto

Position	Lüftungsschlitz zur Aufnahme eines Zuluftelementes

> 290 mm Schlitzlänge						€/Stk, netto

Position	Zusatzaufhängbügel bei Einbausituationen

ohne seitliches Auflager						€/lfdm, netto

Position	Gehrungsschnitt incl Aufhängbügel					€/Stk, netto

Position	Mit Eckschnitt bei 2 Kästen auf einem Pfeiler			€/Stk. netto

Position	werkseitig montierte Auflagerdämmung				€/Paar, netto

Position	schmales Endstück bei verkürztem Auflager			€/Stk, netto

Position	Ausführung als Brandschutzkastens A 1				€/lfdm, netto

Position	DIHA ESM-Gurtkasten Vario

H 249 mm/B 120 mm/T 240 mm					€/Stk. netto